Технические условия на столярный щит из массива сосны

| Продукция: | Столярный щит (ламель сращенная по длине изделия) |
| --- | --- |
| Страна происхождения: | Россия |
| Материал: | Массив сосны |
| Ламель: | Сращенная по длине изделия |
| Длина ламели: | 150-500 мм |
| Ширина ламели: | 40-51 мм |
| Склейка: | По ширине (гладкая фуга) |
| Склейка: | По длине (микрошип) |
| Влажность: | 8±2 % |
| Сорт: | Экстра, А/В, А/С, С |
| Геометрия: | Толщина ±0,2 мм; ширина ±5 мм; длина ±10 мм |
| Клей: | Homakoll-017 Влагостойкость 3D |
| Шлифовка: | Зерно 120 ед. – 2 стороны |